Кабель коаксиальный магистральный QR 540 JCASS
Центральный проводник алюминиевый плакированный медью, вспененный диэлектрик, полностью прикрепленный к диэлектрику внешний проводник, влагоблокирующий гель, оболочка полиэтилен.

Центральный проводник: омедненный алюминий диаметр: 3.15 мм.
Диэлектрик: полиэтилен физического вспенивания наружный диаметр диэлектрика: 13.72 мм.

Внешний проводник: полностью алюминиевая трубка толщина стенки внешнего проводника: 0,343 мм.

Оболочка: оболочка полиэтилен высокой прочности, влагоблокирующий гель, для подземной прокладки, наружный диаметр оболочки: 15.49 мм толщина оболочки: 0,9 мм.
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Электрические характеристики: 
Сопротивление: 75.0 +/- 2.0 Ом.
Постоянная распространения: 88.0%.
Сопротивление постоянному току: сопротивление петли 5,28 Ом/1 км.
Эффективность экранирования: >120 дБ мин. (30 МГц - 1000 МГц).

Потери:
	5 МГц
	0,43

	55 МГц
	1,54

	211 МГц
	3,12

	300 МГц
	3,71

	330 МГц
	3,85

	400 МГц
	4,33

	450 МГц
	4,59

	550 МГц
	5,12

	750 МГц
	6,07

	870 МГц
	6,56

	1000 МГц     
	7,12
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