|  | +375 29 688 94 54 | info@cabeltorg.by |
| --- | --- | --- |

Кабель CabelTorg GYXTS 12F (SM) волоконно-оптический — одномодовый

Одномодовый 12-ти волоконный кабель с центральной трубкой. Тип оптического волокна G.652D (Fujikura). Центральный модуль заполнен гидрофобным гелем. Бронированный стальной проволокой и стальной лентой. Внешняя оболочка: полимер высокой прочности. Предназначен для прокладки: во всех категориях грунтов, в т. ч. зараженных грызунами, в кабельной канализации, блоках, трубах, по эстакадам и мостам. Также допускается прокладывать кабель в зданиях, туннелях и коллекторах.

| Тип оптического кабеля | В грунт, в канализацию |
| --- | --- |
| Количество волокон | 12 |
| Тип волокна | SM (G.652.D) OS2 |
| Типовое затухание | ≦0.32 (1310 нм) / ≦0.18 (1550 нм) дБ/км |
| Стойкость к растяжению | 2.7 кН |
| Броня | Cтальная проволока и стальная лента, защищает от грызунов и влаги |
| Диаметр силового элемента | 1,0 мм |
| Конструкция | Центральная трубка содержит волокна в геле, окружена броней и внешней оболочкой |
| Заполнение | Центральный модуль заполнен гидрофобным гелем для водостойкости |
| Материал оболочки | PE |
| Диаметр кабеля | 8 мм |
| Цвет оболочки | Черный |
| Температура монтажа | от -30 до 70 °C |
| Температура хранения | от -30 до 50 °C |
| Температура эксплуатации | от -50 до 70 °C |

Для консультации и подбора продукции мы всегда на связи удобным для вас образом:

по почте: info@cabeltorg.by

по телефону: +375 (29) 688-94-54 (Viber, Telegram)